Информация об отличиях 2 сорта и сортовой плитки.

Облицовочная плитка

1. Отклонения от формы плиток не должны превышать значений, указанных в Таблице 1.

Таблица 1 							                        							В миллиметрах

| Наименование показателя | Норма для плиток |
| --- | --- |
|  | 249х364 мм | 249х500 | 200х600 |
|  | Сортовая (ТУ35) | 2 сорт (ТУ47) | Сортовая (ТУ35) | 2 сорт (ТУ47) | Сортовая (ТУ35) | 2 сорт (ТУ47) |
| 1 Кривизна лицевой поверхности вогнутая (центральная), не более (рис. 1 Приложение 1) | 0 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
| 2 Кривизна лицевой поверхности выпуклая (центральная), не более (рис. 1 Приложение 1) | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,7 |
| 3 Кривизна (изгиб) краев вогнутая, не более (рис. 4 Приложение 1) | по длине – 0 по ширине–0,3 | 0,7 | по длине – 0,4 по ширине–0,3 | по длине – 0,9 по ширине–0,7 | по длине – 0,5 по ширине–0,6 | по длине – 0,9 по ширине–0,9 |
| 4 Кривизна (изгиб) краев выпуклая, не более (рис. 4 Приложение 1) | 0,7 | 1,2 | по длине – 1,3 по ширине–0,6 | по длине – 1,7 по ширине–1,0 | по длине – 1,3 по ширине–0,6 | по длине – 1,7 по ширине–1,0 |
| 5 Косоугольность, не более (рис. 3 Приложение 1) | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
| 6 Искривление граней плитки, не более (рис. 2 Приложение 1) | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 1,2 |

2. Показатели внешнего вида плиток должны соответствовать требованиям Таблицы 2 для всех типов и размеров плиток.

Таблица 2

| Вид дефекта | Характеристика дефекта | Норма для сортовой плитки (ТУ35) | Норма для плитки 2 сорта (ТУ47) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Отбитость со стороны лицевой поверхности | Отбитость угла с лицевой поверхности плитки | Не допускается | Допускается длиной не более 2 мм в количестве не более 3 шт. |
| 2 Щербины, зазубрины на рёбрах со стороны лицевой поверхности | Отбитость с лицевой стороны грани | Не допускаются | Допускаются заглазурованные шириной не более 1мм и общей длиной не более 10 мм |
| 3 Плешина | Не покрытый глазурью участок плитки | Не допускается | Допускается общей площадью не более 10 мм² |
| 4 Засорка | Мелкие точечные подглазурные или надглазурные включения пресспорошка в глазури | Не допускается | Допускается |
| 5 Наколы | Точечные углубления на поверхности глазурного слоя | Допускаются несквозные, рассеянные по поверхности, невидимые с расстояния 1 м | Допускаются несквозные |
| 6 Пузыри, прыщи и вскипание глазури | Поверхности плитки, покрытые бугорками, при разрушении которых открываются поры | Не допускаются | Допускаются вдоль ребра плитки шириной не более 2 мм |
| 7 Волнистость | Рябизна глазурного покрытия | Не допускается | Допускается |
| 8 Углубления глазури | Углубления на поверхности плитки | Не допускаются | Допускаются |
| 9 Слипыш | Соединение глазурного покрова поверхностей плиток, вследствие контакта двух плиток | Не допускается | Не допускается |
| 10 Просвет вдоль краёв плиток | Уменьшение слоя глазури по кромке плитки | Не допускается | Допускается |
| 11 Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности | Нарушение целостности глазурного слоя по краям плитки | Не допускаются | Допускаются |
| Вид дефекта | Характеристика дефекта | Норма для сортовой плитки (ТУ35) | Норма для плитки 2 сорта (ТУ47) |
| 12 Нарушение декора | Разрыв краски декора, смещение декора, нарушение интенсивности окраски | Допускается невидимое с расстояния 1 м | Допускается невидимое с расстояния 2 м |
| 13 Просвет между гранью плитки и декором | Светлая рамка по периметру плитки | Допускается не более 1 мм | Допускается |
| 14 Наличие зазубрин и разрывов на верхней кромке граней сторон | Частичное покрытие ангобом и глазурью верхней половины граней всех сторон плитки | Не допускается | Допускается |
| 15 Наличие ангоба и глазури на нижней кромке граней сторон | Полное покрытие ангобом и глазурью нижней половины граней всех сторон плитки | Не допускается | Допускается |
| 16 Наличие царапин на лицевой поверхности плитки в упакованном виде | Нарушение целостности глазурного покрытия в результате механического воздействия | Не допускается | Допускается |
| 17 Пятно | Участок на поверхности плитки, цвет которого отличается от основного цвета изделия | Не допускается | Допускается диаметром не более 2 мм |
| 18 Мушки | Темные точки на поверхности плитки | Не допускается | Допускается диаметром не более 1 мм |
| 19 Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности | Нарушение целостности глазурного слоя по краям плитки | Не допускается | Допускаются |
| 20 Смещение рамки | Просвет вдоль краёв плитки, обусловленный шелкографической сеткой | Не допускается | Допускается вдоль края плитки шириной не более 4 мм |

Напольная плитка

Сортовая плитка:

- Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна превышать 2,0 мм.

- Разность между наибольшим и наименьшим значениями в толщине одной плитки (разнотолщинность) не должна быть более 0,5 мм.

- Отклонения от формы плиток не должны превышать значений, указанных в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Норма для плиток |
| --- | --- |
| Кривизна лицевой поверхности, косоугольность и искривление граней, мм, не более | 1,5 |

- Плитки должны иметь на монтажной поверхности рифления высотой не менее 0,5 мм.

- Отклонения от номинальных размеров и формы декоративных изделий регламентируются требованиями к плитке керамической, используемой для их изготовления.

- На лицевой поверхности плиток и декоративных изделий не допускаются трещины, цек, а также дефекты, размеры которых превышают значения, приведенные в Таблице 4.

# Таблица 4

| Вид дефекта | Значение для одной плитки, мм, не более |
| --- | --- |
| Щербины, зазубрины: – шириной в направлении, перпендикулярном ребру – общей длиной | 1 10 |

- На лицевой поверхности плиток и декоративных изделий не допускаются видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок.

- Общее число допустимых дефектов на одной плитке или декоративном изделии должно быть не более трех.

Плитка 2 сорта

- Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна превышать 2,0 мм.

- Разность между наибольшим и наименьшим значениями в толщине одной плитки (разнотолщинность) не должна быть более 0,5 мм.

- Отклонения от формы плиток не должны превышать значений, указанных в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Норма для плиток |
| --- | --- |
| Кривизна лицевой поверхности, косоугольность и искривление граней, мм, не более | 2 |

- Показатели внешнего вида плиток должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице 6.

# Таблица 6

| Вид дефекта | Значение для одной плитки |
| --- | --- |
| Отбитые углы | Допускаются в количестве 2 шт. длиной не более 10 мм |
| Плешины | Допускаются общей площадью не более 20 мм² |
| Пятно | Допускается диаметром не более 10 мм |
| Посечки | Допускаются длиной не более 20 мм |

- На лицевой поверхности плиток допускаются: мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок, просвет вдоль краев плитки, следы от зачистных приспособлений.

- Общее число допустимых дефектов на одной плитке должно быть не более трех.

Приложение 1

Кривизна лицевой поверхности выпуклая вогнутая (центральная) Рис. 1

Искривление граней плитки: «лунообразность» «впадина» Рис. 2

Косоугольность плитки Рис. 3

Изгиб (кривизна) краев: выпуклая вогнутая Рис. 4